| УДК 691.32 | UDC 691.32 |
| --- | --- |
| МОДИФИКАЦИЯ ОПИЛКОБЕТОНА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ | SAWDUST-СОNCRETE MODIFICATION TO IMPROVE THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES |
| Даваасенгэ Сардана Сурэновна м.н.с. | Davaasenge Sardana Surenovna j.r. |
| Буренина Ольга Николаевна к.т.н., в.н.с. | Burenina Olga Nikolaevna Cand.Tech.Sci., s.r. |
| Петухова Евгения Спартаковна к.т.н., с.н.с. | Petukhova Еvgeniya Spartakovna Cand.Tech.Sci., s.r. |
| Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск, Россия | Institute of Oil and Gas problems of SBRAS, Yakutsk, Russia |
| В статье представлены экспериментальные данные по исследованию влияния модифицирующей комплексной добавки «ПФМ-НЛК» на основные физико-механические свойства модифицированных опилкобетонов для применения в регионах с холодными климатическими условиями | The article presents experimental data on the effect of "PFM-NLC" modifying complex additive on basic physical and mechanical properties of modified sawdust соncrete for use in areas with cold climates |
| Ключевые слова: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННО-КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ОПИЛКОБЕТОН, КОМПЛЕКСНЫЙ МОДИФИКАТОР, УПЛОТНЯЮЩАЯ НАГРУЗКА, ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ МАТЕРИАЛОВ, ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ | Keywords: THERMAL INSULATION OF STRUCTURAL MATERIALS, MODIFIED SAWDUST-СОNCRETE, COMPLEX MODIFIER, SEALING LOAD, COMPRESSIVE STRENGTH OF MATERIALS, TRANSCALENCY |

Одним из перспективных направлений строительства является внедрение новых технологий производства энергосберегающих строительных материалов. Особенно актуально это направление для регионов с холодными климатическими условиями, где период с отрицательными температурами длится более полугода.

Для получения теплоизоляционно-конструкционных материалов на основе бетонных смесей используют различные виды органических, минеральных и полимерных заполнителей. Как правило, введение теплоизолирующих заполнителей приводит к снижению прочностных характеристик строительного материала. Однако комплексное использование заполнителей и модифицирующих добавок различной природы позволяет получить стеновые строительные материалы с повышенными теплозащитными свойствами с сохранением или улучшением прочностных характеристик [1].

В настоящее время наибольшее распространение в качестве теплоизоляционно-конструкционных материалов получили опилкобетонные блоки, характеризующиеся высокими теплозащитными, звукоизоляционными показателями, сравнительно низкой себестоимостью и достаточно простой технологией изготовления. Так, показатели теплосопротивления опилкобетонов превосходят большинство традиционных строительных материалов и лишь незначительно уступают поризованным бетонам [2], [3].

Цель работы

Разработка опилкобетонов повышенной прочности со значительным снижением теплопроводности.

В качестве вяжущего использовался  портландцемент ПЦ М400 – Д20 производства ОАО ПО «Якутцемент»,  который обладает 26,5 МПа (кгс-кв.см) активностью при пропаривании (средняя за месяц), 2 группой эффективности при пропаривании, 27 %  густотой цементного теста.

Основные физико-механические характеристики использованного цемента приведены в табл. 1.

Таблица 1

Физико-механические свойства портландцемента ПЦ 400

| № п/п | Наименование показателя | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоцементное отношение | 0,4 |
| 2. | Тонкость помола, проход сквозь сито % | 83 (13) |
| 3. | Нормальная густота цементного теста, % | 26,0 |
| 4. | Сроки схватывания: - начало: час-мин - конец: час-мин | 3-50 5-20 |
| 5. | Определение прочности цемента в возрасте 28 суток, МПа: - при изгибе - при сжатии | 7,3 46,5 |

В качестве заполнителя использовался  речной песок из поймы реки Лена, по гранулометрическому составу  в соответствии с ГОСТ 8736-93 относящийся ко II классу, к категории  - очень мелкий:

- модуль крупности песка Мкр = 1,29;

- содержание зерен крупностью: свыше 5 мм – нет;

- содержание зерен менее 0,16 мм. - 8,7 %;

- содержание пылевидных и глинистых частиц – 0,84 %.

зерновой состав мелкого заполнителя представлен в табл.  2

Таблица 2

Зерновой состав речного песка

| Наименование остатка | Остатки, % по массе, на ситах |  |  |  |  |  | Проход через сито с сеткой № 0,63, масс.% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 |  |
| Частный, аi | - | 0,3 | 2,8 | 7,4 | 12,1 | 69,7 | 8,7 |
| Полный, Аi | - | 0,3 | 3,1 | 10,5 | 22,6 | 92,6 | - |

В качестве модификатора использовался суперпластификатор «ПФМ-НЛК», который представляет собой смесь натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы с добавлением воздухововлекающего и гидрофобизирующего компонента. По потребительским свойствам «ПФМ-НЛК» соответствует требованиям ГОСТ – 24211 для пластифицирующих, водоредуцирующих (суперпластификатор и супреводоредуцирующая добавка) и повышающих морозостойкость добавок, а также для добавок, увеличивающих воздухосодержание.

Добавка «ПФМ-НЛК» предназначена для использования в тяжелых бетонах с целью получения бетона высокой морозостойкости из подвижных или литых смесей.

Целесообразность применения добавки «ПФМ-НЛК» определяется достижением различных технологических показателей эффективности при производстве товарного бетона, бетонных и железобетонных изделий и конструкций, возведении сооружений, а также показателей экономической эффективности при их изготовлении и эксплуатации. Добавка «ПФМ-НЛК» выпускается в форме порошка коричневого цвета или водного раствора темно-коричневого цвета, показатели качества которых должны соответствовать требованиям ТУ 5745-022-58042865-2007.

Для  проведения предварительных исследований по влиянию содержания комплексной добавки «ПФМ-НЛК» на физико-механические свойства мелкозернистых бетонов были изготовлены стандартные образцы мелкозернистого бетона с различным содержанием комплексной добавки «ПФМ-НЛК» – 0,2, 0,3, 0,4, 0,7, 1,0 мас.% от массы цемента.

Исследовались прочность при сжатии, водопоглощение и морозостойкость образцов.

Показатели прочности при сжатии  представлены в табл. 3 и на рис. 1.

Таблица 3

Зависимость прочности при сжатии бетонных образцов от содержания «ПФМ-НЛК»

| Показатель | Состав, масс.% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в/ц=0,4 | в/ц=0,4 «ПФМ-НЛК» 0,2 (от веса цемента) | в/ц=0,39 «ПФМ-НЛК» 0,3 (от веса цемента) | в/ц=0,38 «ПФМ-НЛК» 0,4 (от веса цемента) | в/ц=0,37 «ПФМ-НЛК» 0,7 (от веса цемента) | в/ц=0,37 «ПФМ-НЛК» 1 ( от веса цемента) |
| Прочность при сжатии, МПа | 23,5 | 18,6 | 23,1 | 25,5 | 19,8 | 19,0 |

Рис. 1. Зависимость прочности при сжатии бетонных образцов от содержания «ПФМ-НЛК»

Анализ полученных результатов позволил выбрать оптимальный состав с содержанием комплексной добавки «ПФМ-НЛК»  в количестве 0,4 масс.% от веса цемента, обладающий максимальным значением прочности при сжатии, равным 25,5 МПа.

Исследование влияния содержания «ПФМ-НЛК»  на водопоглощение образцов показало, что водопоглощение образцов всех составов снижается по сравнению с исходными образцами, при этом остаточная прочность после водопоглощения увеличивается до 34 % (табл. 4).

Таблица 4

Влияние количества «ПФМ-НЛК» на водопоглощение и остаточную прочность образцов

| Показатель | Содержание «ПФМ-НЛК», масс.% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1 |
| W,% | 4,83 | 4,52 | 4,49 | 4,51 | 4,72 | 4,66 |
| Ост.прочность при сжатии, МПа | 26,2 | 27,6 | 24,5 | 27,8 | 28,2 | 23,2 |

Морозостойкость образцов всех составов определяли согласно ГОСТ 10060-95 по ускоренному методу № 3. Все образцы выдержали 8 циклов попеременного замораживания – оттаивания без видимых признаков повреждения, что соответствует марке по морозостойкости F300. Остаточная прочность при сжатии образцов представлена в табл. 5.

Таблица 5

Остаточная прочность после испытания на морозостойкость

| показатель | содержание «ПФМ-НЛК», мас.% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,0 |
| Ост.пр. при сжатии, МПа | 24,0 | 31,9 | 29,0 | 29,5 | 30,3 | 24,2 |

Показатели остаточной прочности при сжатии после испытания на морозостойкость у образцов с «ПФМ-НЛК»  выше, в среднем, на 20 % по сравнению с исходными образцами. Остаточная прочность при сжатии образцов с  «ПФМ-НЛК» соизмерима для всех составов.

Таким образом, выбран оптимальный состав с содержанием 0,4 мас.% (от массы цемента) комплексной добавки «ПФМ-НЛК», обладающий лучшим показателем по прочности при сжатии 25,5 МПа и высокими значениями остаточной прочности при сжатии после испытаний на водопоглощение и морозостойкость.

Полученные выше результаты явились основой для разработки составов опилкобетона  с улучшенными показателями теплопроводности. В разработанный оптимальный композиционный состав было дополнительно введено 3, 4, 5 мас.%  опилок. Схема изготовления образцов представлена на рис. 2.

Рис. 2. Технологическая схема изготовления образцов модифицированного опилкобетона

Исследовались плотность, прочность при сжатии образцов, влагопоглощение, морозостойкость и  теплопроводность. Полученные результаты представлены в табл. 6.

Таблица 6

Физико-механические показатели образцов опилкобетонов

| Показатель | Состав, масс.% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание ПФМ-НЛК 0 |  |  | Содержание ПФМ-НЛК 0,4 (от веса цемента) |  |  |
|  | Опилки 5 Песок 25 в/ц 0,85 | Опилки 4 Песок 26 в/ц 0,80 | Опилки 3 Песок 27 в/ц 0,70 | Опилки 5 Песок 25 в/ц 0,75 | Опилки 4 Песок 26 в/ц 0,70 | Опилки 3 Песок 27 в/ц 0,65 |
| Плотность, кг/м3 | 1220 | 1370 | 1490 | 1190 | 1310 | 1420 |
| Прочность при сжатии, МПа | 3,50 | 4,14 | 5,20 | 4,30 | 5,23 | 11,40 |
| Теплопроводность, Вт/м К | 0,24 | 0,30 | 0,25 | 0,13 | 0,16 | 0,15 |
| Водопоглощение, % | 28,65 | 24,13 | 19,97 | 33,03 | 27,75 | 22,43 |
| Остаточная прочность при сжатии после испытания на влагопоглощение, МПа | 2,70 | 4,30 | 5,10 | 2,20 | 2,70 | 3,40 |
| Остаточная прочность при сжатии после испытания на морозостойкость, МПа | 3,12 | 3,58 | 3,51 | 2,25 | 3,82 | 4,72 |

Установлено, что прочность при сжатии образцов опилкобетонов снижается с введением заполнителя до 6,7 раз, однако и значительно улучшаются теплозащитные свойства – до 2,8 раз. Причем введение в композиционный состав дополнительно «ПФМ-НЛК» в количестве 0,4 масс. % от массы цемента положительно влияет на оба показателя. Так, прочность при сжатии увеличивается до 2 раз при содержании опилок в композите в количестве 3 масс.%  и теплопроводность снижается в 1,6 раз.

Влагопоглощение опилкобетонов увеличивается до 6 раз по сравнению с исходными и с добавкой «ПФМ-НЛК» мелкозернистыми бетонами, причем введение суперпластификатора отрицательно сказывается на этом показателе за счет образования дополнительных пор. Остаточная прочность после испытания на влагопоглощение снижается до 30 % для образцов без добавки «ПФМ-НЛК» и до 3 раз для образцов, содержащих суперпластификатор.

Тем не менее, полученные результаты позволили установить возможность использования комплексного модификатора, включающего опилки  в количестве 3–5 масс.% и суперпластификатора «ПФМ-НЛК» в количестве 0,4 масс.% от массы цемента для изготовления теплоизоляционных материалов, рекомендуемых  для малоэтажного строительства.

Список литературы

- Батраков В.Г. Модифицированные бетоны. - М., 1990. - С. 58–61.

- Цепаев В. А. Нормирование расчетных характеристик опилкобетона.  Изв. вузов. Стр-во. – 1998 -  № 11-12. - С. 50–54.

- Цепаев, В. А. Долговечность деревобетонов / В. А. Цепаев // Мех.обработка древесины: Экспресс-информ. Отеч. произв. опыт / ВНИПИЭ Илеспром. М., 1988. - Вып. 8. - С. 30–32.

References

- Batrakov  V.  G. Modificirovannye betony. - M., 1990. - S. 58–61

- Cepaev V. A. Normirovanieraschetnyhharakteristikopilkobetona.  Izv. vuzov. Str-vo. - 1998. - № 11-12. - S. 50–54

- Cepaev, V. A. Dolgovechnost' derevobetonov / V. A. Cepaev // Meh. obrabotkadrevesiny: Jekspress-inform. Otech. proizv. opyt / VNIPIJeIlesprom. M., 1988. - Vyp. 8. - S. 30–32